大檐帽（女卷檐帽）检测方案

| 序号 | 检测项目 |  | 测试方法 | 指标要求 | 允差范围 | 检验项目分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成品 | 外观质量（款式、颜色、色差、号码与规格、裁剪、缝制、标识、成品外观质量） | 鞋帽类技术规范-卷檐帽 | 见技术规范3.1-3.9 | / | 其他指标 |
| 2 |  | 甲醛含量（mg/kg） | GB/T 2912.1-2009 | ≤75 | / | 安全性指标 |
| 3 |  | pH值 | GB/T 7573-2009 | 4.0-8.5 | / |  |
| 4 |  | 可分解致癌芳香胺染料（mg/kg） | GB/T 17592-2011 | 禁用 | / |  |
| 5 |  | 异味 | GB 18401-2010 条款6.7 | 无 | / |  |
| 6 | 面料（弹力哔叽面料） | 耐汗渍（变色、沾色）色牢度 | GB/T 3922-2013 | ≥4级 | / | 安全性指标 |
| 7 |  | 耐水（变色、沾色）色牢度 | GB/T 5713-2013 | ≥4级 | / |  |
| 8 |  | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 | ≥4级 | / |  |
| 9 |  | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 | ≥3-4级 | / | 性能指标 |
| 10 |  | 纤维含量 | GB/T 2910、FZ/T 01057 | 75%聚酯纤维23%粘纤2%氨纶 | 符合GB/T 29862规定 |  |

常服检测方案

| 序号 | 检测项目 |  | 测试方法 | 指标要求 | 允差范围 | 检验项目分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成品 | 外观质量（款式、号型与规格、颜色、色差、缝制、成品质量） | 服装类技术规范-男常服/女常服 | 3.1-3.10 | / | 其他指标 |
| 2 |  | 标识 | 服装类技术规范-男常服/女常服 | 3.9 | / |  |
| 3 |  | 尺寸变化率（水洗/干洗） | 水洗：GB/T 8629-2017 GB/T 8628-2013 GB/T 8630-2013 干洗：FZ/T 80007.3-2023 | -1.5~+1.5 | / | 性能指标 |
| 4 |  | 缝子纰裂程度 | GB/T21294-2024 | ≤0.6cm | / |  |
| 5 |  | 洗涤干燥后外观 | FZ/T 81007-2022 | FZ/T 81007-2022表5（续） | / |  |
| 6 |  | 覆粘合衬剥离强力 | FZ/T 80007.1-2023 | ≥6N | / |  |
| 7 |  | 甲醛含量（mg/kg） | GB/T 2912.1-2009 | ≤300 | / | 安全性指标 |
| 8 |  | pH值 | GB/T 7573-2009 | 4.0-9.0 | / |  |
| 9 |  | 可分解致癌芳香胺染料（mg/kg） | GB/T 17592-2011 | 禁用 | / |  |
| 10 |  | 异味 | GB 18401-2010 条款6.7 | 无 | / |  |
| 11 | 面料（毛涤缎背哔叽面料） | 耐水（变色、沾色）色牢度 | GB/T 5713-2013 | ≥3级 | / | 安全性指标 |
| 12 |  | 耐汗渍（变色、沾色）色牢度 | GB/T 3922-2013 | ≥4级 | / |  |
| 13 |  | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 | ≥4级 | / |  |
| 14 |  | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 | ≥3-4级 | / | 性能指标 |
| 15 |  | 纤维含量 | GB/T 2910、FZ/T 01057 | 50%毛50%聚酯纤维 | 符合GB/T 29862规定 |  |
| 16 |  | 起毛起球 | GB/T 4802.1-2008 | ≥4级 | / |  |
| 17 |  | 单位面积质量 | FZ/T 20008-2015 | ≥195g/m2 | / |  |
| 18 |  | 密度（根/10cm） | GB/T 4668-1995 | 经向470 纬向375 | ±10 |  |
| 19 |  | 断裂强力（N） | GB/T 3923.1-2013 | 经向≥595 纬向≥350 | / |  |
| 20 |  | 撕破强力（N） | GB/T 3917.2-2009 | 经向≥22 纬向≥18 | / |  |
| 21 |  | 耐干洗（变色、沾色）色牢度 | GB/T 5711-2015 | ≥4级 | / |  |
| 22 |  | 耐热压（变色、沾色）色牢度 | GB/T 6152-1997（潮压法） | ≥4级 | / |  |

常服配套衬衣检测方案

| 序号 | 检测项目 |  | 测试方法 | 指标要求 | 允差范围 | 检验项目分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成品 | 外观质量（款式、号型与规格、颜色、色差、缝制、成品质量） | 服装类技术规范-男内穿衬衣/女内穿衬衣 | 3.1-3.10 | / | 其他指标 |
| 2 |  | 标识 | 服装类技术规范-男内穿衬衣/女内穿衬衣 | 3.9 | / |  |
| 3 |  | 甲醛含量（mg/kg） | GB/T 2912.1-2009 | ≤75 | / | 安全性指标 |
| 4 |  | pH值 | GB/T 7573-2009 | 4.0-8.5 | / |  |
| 5 |  | 可分解致癌芳香胺染料（mg/kg） | GB/T 17592-2011 | 禁用 | / |  |
| 6 |  | 异味 | GB 18401-2010 条款6.7 | 无 | / |  |
| 7 |  | 缝子纰裂程度 | GB/T 21294-2024 | ≤0.6cm | / | 性能指标 |
| 8 |  | 水洗（干洗）尺寸变化率（%） | 水洗：GB/T 8629-2017 GB/T 8628-2013 GB/T 8630-2013 干洗：FZ/T 80007.3-2023 | -1.5~+1.5 | / |  |
| 9 |  | 洗涤后外观 | GB/T 2660-2017 条款4.4.2 | 表6 | / |  |
| 10 | 面料（涤棉天丝混纺斜纹布面料） | 耐水（变色、沾色）色牢度 | GB/T 5713-2013 | ≥3级 | / | 安全性指标 |
| 11 |  | 耐汗渍（变色、沾色）色牢度 | GB/T 3922-2013 | 变色≥4级 沾色≥4-5级 | / |  |
| 12 |  | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 | ≥4级 | / |  |
| 13 |  | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 | ≥3-4级 | / | 性能指标 |
| 14 |  | 纤维含量 | GB/T 2910、FZ/T 01057 | 48%聚酯纤维40%棉12%再生纤维素纤维 | 符合GB/T 29862规定 |  |
| 15 |  | 起毛起球 | GB/T 4802.1-2008 | ≥3级 | / |  |
| 16 |  | 单位面积质量 | GB/T 4669—2008 | ≥140g/m2 | / |  |
| 17 |  | 密度（根/10cm） | GB/T 4668-1995 | 经向560 纬向390 | ±10 |  |
| 18 |  | 断裂强力（N） | GB/T 3923.1-2013 | 经向≥580 纬向≥360 | / |  |
| 19 |  | 耐光色牢度 | GB/T 8427-2019 方法3 | ≥4级 | / |  |
| 20 |  | 耐热压（变色、沾色）色牢度 | GB/T 6152-1997（潮压） | ≥4级 | / |  |
| 21 |  | 耐皂洗（变色、沾色）色牢度 | GB/T 3921-2008 A(1) | ≥4级 | / |  |

夏装制式衬衣（短袖）检测方案

| 序号 | 检测项目 |  | 测试方法 | 指标要求 | 允差范围 | 检验项目分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成品 | 外观质量（款式、号型与规格、颜色、色差、缝制、成品质量） | 服装类技术规范-男短袖制式衬衣/女短袖制式衬衣 | 3.1-3.10 | / | 其他指标 |
| 2 |  | 标识 | 服装类技术规范-男短袖制式衬衣/女短袖制式衬衣 | 3.9 | / |  |
| 3 |  | 水洗（干洗）尺寸变化率（%） | 水洗：GB/T 8629-2017 GB/T 8628-2013 GB/T 8630-2013 干洗：FZ/T 80007.3-2023 | -1.5~+1.5 | / | 性能指标 |
| 4 |  | 洗涤后外观 | GB/T 2660-2017 条款4.4.2 | 表6 | / |  |
| 5 |  | 缝子纰裂程度 | GB/T 21294-2024 | ≤0.6cm | / |  |
| 6 |  | 甲醛含量（mg/kg） | GB/T 2912.1-2009 | ≤75 | / | 安全性指标 |
| 7 |  | pH值 | GB/T 7573-2009 | 4.0-8.5 | / |  |
| 8 |  | 可分解致癌芳香胺染料（mg/kg） | GB/T 17592-2011 | 禁用 | / |  |
| 9 |  | 异味 | GB 18401-2010 条款6.7 | 无 | / |  |
| 10 | 面料（涤棉防静电交织绸面料） | 耐水（变色、沾色）色牢度 | GB/T 5713-2013 | ≥3级 | / | 安全性指标 |
| 11 |  | 耐汗渍（变色、沾色）色牢度 | GB/T 3922-2013 | 变色≥4级 沾色≥4-5级 | / |  |
| 12 |  | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 | ≥4级 | / |  |
| 13 |  | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 | ≥3-4级 | / | 性能指标 |
| 14 |  | 纤维含量 | GB/T 2910、FZ/T 01057 | 20%棉80%聚酯纤维（含导电纤维） | 符合GB/T 29862规定 |  |
| 15 |  | 线密度（tex） | GB/T 29256.5-2012 | 经纱32.3 纬纱17.1*2 | ±5% |  |
| 16 |  | 单位面积质量 | GB/T 4669-2008 | ≥160g/m2 | / |  |
| 17 |  | 密度（根/10cm） | GB/T 4668-1995 | 经向≥245 纬向≥200 | / |  |
| 18 |  | 断裂强力（N） | GB/T 3923.1-2013 | 经向≥560 纬向≥430 | / |  |
| 19 |  | 电荷面密度（μC/m²） | GB/T 12703.2-2021 | 洗前≤6 洗5次后≤7 | / |  |
| 20 |  | 耐光色牢度 | GB/T 8427-2019 方法3 | ≥4级 | / |  |
| 21 |  | 耐热压（变色、沾色）色牢度 | GB/T 6152-1997（潮压） | 变色≥4级 沾色≥4-5级 | / |  |
| 22 |  | 耐皂洗（变色、沾色）色牢度 | GB/T 3921-2008 A(1) | 变色≥4级 沾色≥4-5级 | / |  |

春秋执勤服检测方案

| 序号 | 检测项目 |  | 测试方法 | 指标要求 | 允差范围 | 检验项目分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成品 | 外观质量（款式、号型与规格、颜色、色差、缝制、成品质量） | 服装类技术规范-春秋执勤服 | 4.1-4.10 | / | 其他指标 |
| 2 |  | 标识 | 服装类技术规范-春秋执勤服 | 4.9 | / |  |
| 3 |  | 尺寸变化率（水洗/干洗） | 水洗：GB/T 8629-2017 GB/T 8628-2013 GB/T 8630-2013 干洗：FZ/T 80007.3-2023 | -1.5~+1.5 | / | 性能指标 |
| 4 |  | 缝子纰裂程度 | GB/T 21294-2024 | ≤0.6cm | / |  |
| 5 |  | 覆粘合衬剥离强力 | FZ/T 80007.1-2023 | ≥6N | / |  |
| 6 |  | 洗涤干燥后外观 | FZ/T 81007-2022 | 表5（续） | / |  |
| 7 |  | 甲醛含量（mg/kg） | GB/T 2912.1-2009 | ≤300 | / | 安全性指标 |
| 8 |  | pH值 | GB/T 7573-2009 | 4.0-9.0 | / |  |
| 9 |  | 可分解致癌芳香胺染料（mg/kg） | GB/T 17592-2011 | 禁用 | / |  |
| 10 |  | 异味 | GB 18401-2010 条款6.7 | 无 | / |  |
| 11 | 面料（弹力哔叽面料） | 耐水（变色、沾色）色牢度 | GB/T 5713-2013 | ≥3级 | / | 安全性指标 |
| 12 |  | 耐汗渍（变色、沾色）色牢度 | GB/T 3922-2013 | ≥4级 | / |  |
| 13 |  | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 | ≥4级 | / |  |
| 14 |  | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 | ≥3-4级 | / | 性能指标 |
| 15 |  | 纤维含量 | GB/T 2910、FZ/T 01057 | 75%聚酯纤维23%粘纤2%氨纶 | 符合GB/T 29862规定 |  |
| 16 |  | 起毛起球 | GB/T 4802.1-2008 | ≥4级 | / |  |
| 17 |  | 单位面积质量 | GB/T 4669-2008 | ≥235g/m2 | / |  |
| 18 |  | 密度根（根/10cm） | GB/T 4668-1995 | 经向470 纬向335 | ±10 |  |
| 19 |  | 断裂强力（N） | GB/T 3923.1-2013 | 经向≥1125 纬向≥495 | / |  |
| 20 |  | 撕破强力（N） | GB/T 3917.2-2009 | 经向≥45 纬向≥35 | / |  |
| 21 |  | 弹性伸长率 | FZ/T 01034-2008（预加张力0.1N，拉伸负荷25N） | 纬向≥2.4% | / |  |
| 22 |  | 耐皂洗（变色、沾色）色牢度 | GB/T 3921-2008(A1) | ≥4级 | / |  |
| 23 |  | 耐热压（变色、沾色）色牢度 | GB/T 6152-1997（潮压法） | ≥4级 | / |  |

冬执勤服检测方案

| 序号 | 检测项目 |  | 测试方法 | 指标要求 | 允差范围 | 检验项目分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成品 | 外观质量（款式、号型与规格、颜色、产品色泽偏差范围、缝制、成品质量） | 服装类技术规范-冬执勤服 | 4.1-4.10 | / | 其他指标 |
| 2 |  | 标识 | 服装类技术规范-冬执勤服 | 4.9 | / |  |
| 3 |  | 尺寸变化率（水洗/干洗） | 水洗：GB/T 8629-2017 GB/T 8628-2013 GB/T 8630-2013 干洗：FZ/T 80007.3-2023 | -1.5~+1.5 | / | 性能指标 |
| 4 |  | 缝子纰裂程度 | GB/T 21294-2024 | ≤0.6cm | / |  |
| 5 |  | 洗涤干燥后外观 | FZ/T 81007-2022 | 表5（续 ） | / |  |
| 6 |  | 覆粘合衬剥离强力 | FZ/T 80007.1-2023 | ≥6N | / |  |
| 7 |  |  |  |  | / |  |
| 8 |  | 甲醛含量（mg/kg） | GB/T 2912.1-2009 | ≤300 | / | 安全性指标 |
| 9 |  | pH值 | GB/T 7573-2009 | 4.0-9.0 | / |  |
| 10 |  | 异味 | GB 18401-2010 条款6.7 | 无 | / |  |
| 11 |  | 可分解致癌芳香胺染料（mg/kg） | GB/T 17592-2011 | 禁用 | / |  |
| 12 | 面料（弹力哔叽面料） | 耐水（变色、沾色）色牢度 | GB/T 5713-2013 | ≥4级 | / | 安全性指标 |
| 13 |  | 耐汗渍（变色、沾色）色牢度 | GB/T 3922-2013 | ≥4级 | / |  |
| 14 |  | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 | ≥4级 | / |  |
| 15 |  | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 | ≥3-4级 | / | 性能指标 |
| 16 |  | 纤维含量 | GB/T 2910、FZ/T 01057 | 78%聚酯纤维20%粘纤2%氨纶 | 符合GB/T 29862规定 |  |
| 17 |  | 单位面积质量 | GB/T 4669-2008 | ≥280g/m2 | / |  |
| 18 |  | 密度根（根/10cm） | GB/T 4668-1995 | 经向860 纬向330 | ±10 |  |
| 19 |  | 断裂强力（N） | GB/T 3923.1-2013 | 经向≥1225 纬向≥595 | / |  |
| 20 |  | 撕破强力（N） | GB/T 3917.2-2009 | 经向≥55 纬向≥45 | / |  |
| 21 |  | 弹性伸长率 | FZ/T 01034-2008（预加张力0.1N，拉伸负荷25N） | 纬向≥2.4% | / |  |
| 22 |  | 起毛起球 | GB/T 4802.1-2008 | ≥4级 | / |  |
| 23 |  | 耐皂洗（变色、沾色）色牢度 | GB/T 3921-2008 （A1） | ≥4级 | / |  |
| 24 |  | 耐热压（变色、沾色）色牢度 | GB/T 6152-1997（潮压） | ≥4级 | / |  |
| 25 | 絮片 | 纤维含量 | GB/T 2910、FZ/T 01057 | 100%特种结构聚酯纤维 | 符合GB/T 29862规定 |  |
| 26 |  | 单位面积质量 | GB/T 24218.1-2009 | ≥260g/m2 | / |  |

单裤检测方案

| 序号 | 检测项目 |  | 测试方法 | 指标要求 | 允差范围 | 检验项目分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成品 | 外观质量（款式、号型与规格、颜色、色差、缝制、成品质量） | 服装类技术规范-单裤 | 4.1-4.10 | / | 其他指标 |
| 2 |  | 标识 | 服装类技术规范-单裤 | 4.9 | / |  |
| 3 |  | 尺寸变化率（水洗/干洗）（%） | 水洗：GB/T 8629-2017 GB/T 8628-2013 GB/T 8630-2013 干洗：FZ/T 80007.3-2023 | -1.5~+1.5 | / | 性能指标 |
| 4 |  | 洗涤后外观 | GB/T 2666-2017 条款4.4.9 | GB/T 2666-2017表6 | / |  |
| 5 |  | 缝子纰裂程度 | GB/T 21294-2024 | ≤0.6cm | / |  |
| 6 |  | 甲醛含量（mg/kg） | GB/T 2912.1-2009 | ≤75 | / | 安全性指标 |
| 7 |  | pH值 | GB/T 7573-2009 | 4.0-8.5 | / |  |
| 8 |  | 可分解致癌芳香胺染料（mg/kg） | GB/T 17592-2011 | 禁用 | / |  |
| 9 |  | 异味 | GB 18401-2010 条款6.7 | 无 | / |  |
| 10 | 面料（弹力细斜纹面料） | 耐水（变色、沾色）色牢度 | GB/T 5713-2013 | ≥4级 | / | 安全性指标 |
| 11 |  | 耐汗渍（变色、沾色）色牢度 | GB/T 3922-2013 | ≥4级 | / |  |
| 12 |  | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 | ≥4级 | / |  |
| 13 |  | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 | ≥3-4级 | / | 性能指标 |
| 14 |  | 纤维含量 | GB/T 2910、FZ/T 01057 | 70%聚酯纤维28%粘纤2%氨纶 | 符合GB/T 29862规定 |  |
| 15 |  | 起毛起球 | GB/T 4802.1-2008 | ≥4级 | / |  |
| 16 |  | 单位面积质量 | GB/T 4669-2008 | ≥175g/m2 |  |  |
| 17 |  | 密度（根/10cm） | GB/T 4668-1995 | 经向480 纬向390 | ±10 |  |
| 18 |  | 断裂强力（N） | GB/T 3923.1-2013 | 经向≥750 纬向≥425 | / |  |
| 19 |  | 撕破强力（N） | GB/T 3917.2-2009 | 经向≥35 纬向≥29.5 | / |  |
| 20 |  | 耐皂洗（变色、沾色）色牢度 | GB/T 3921-2008 A(1) | ≥4级 | / |  |
| 21 |  | 耐热压（变色、沾色）色牢度 | GB/T 6152-1997（潮压法） | ≥4级 | / |  |

单皮鞋检测方案

| 序号 | 检测项目 |  | 测试方法 | 指标要求 | 允差范围 | 检验项目分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成鞋 | 结构及样式 | 鞋帽类技术规范-男单皮鞋/女单皮鞋 | 条款3.1 | / | 其他指标 |
| 2 |  | 号型与规格 | 鞋帽类技术规范-男单皮鞋/女单皮鞋 | 条款3.2 | / |  |
| 3 |  | 成品外观质量 | GB/T 3903.5-2011 鞋帽类技术规范-男单皮鞋/女单皮鞋 | 条款3.5 | / |  |
| 4 |  | 成鞋耐折性能 | 鞋帽类技术规范-男单皮鞋/女单皮鞋 GB/T 3903.1-2017（预割口5mm，屈挠4万次） | 表6 | / | 性能指标 |
| 5 |  | 外底耐磨长度，mm | GB/T 3903.2-2017 | ≤10 | / |  |
| 6 |  | 外底硬度，邵尔A | GB/T 3903.4-2017 | 60 | ±5 |  |
| 7 |  | 衬里和内垫摩擦色牢度 | QB/T 2882-2007 | ≥3级 | / |  |
| 8 |  | 气味 | 鼻嗅 | 无刺激性气味 | / |  |
| 9 |  | 粘合强度（N/mm） | GB/T 21396-2022 | ≥2.5或材破 | / |  |
| 10 |  | 剥离强度（N/cm） | GB/T 3903.3-2011 | ≥50 | / |  |
| 11 |  | 游离甲醛（mg/kg） | GB/T 19941.2-2019 | ≤75 | / | 安全性指标 |
| 12 |  | 可分解有害芳香胺染料（mg/kg） | GB/T 19942-2019 | ≤30 | / |  |
| 13 | 涤麻合成内底 | 勾心长度下限值 | GB/T 28011-2021 | GB/T 28011-2021条款5.3.2 | / | 性能指标 |
| 14 |  | 勾心纵向刚度（kN·mm2） | GB/T 3903.34-2017 | GB/T 28011-2021条款5.4 | / |  |
| 15 |  | 勾心硬度 | GB/T 230.1-2018 | GB/T 28011-2021 条款5.6 | / |  |